附件1：

质量技术内控参数表

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 山碎石 |
| 产地 | 不限 |
| 参数标准 | 符合GB/T14685-2011相关规定及以下内控指标 |
| 指标 | 参数 |
| 颗粒级配 | 符合GB/T14685-2011相关规定 |
| 含泥量（按质量计）/% | ≤1.2 |
| 泥块含量（按质量计）/% | ≤0.2 |
| 针片状颗粒总含量（按质量计）/% | ≤10% |
| 压碎指标/% | ≤12% |
| 表观密度/kg/m³ | ≥2600 |
| 孔隙率/% | ≤45 |
| 型号规格 | 5mm-16mm；16mm-25mm |